- ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- НАИМЕНОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: Контролер качества материалов и системам защитных покрытий опасных производственных объектов, 4 уровень квалификации.

- НОМЕР КВАЛИФИКАЦИИ: 14-00018

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: 40.055 «Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и сооружений опасных производственных объектов», утвержден 13.10.2014 приказом № 709н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

- ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Защита от коррозии металлических и бетонных поверхностей зданий и сооружений опасных производственных объектов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Задания с выбором одного варианта ответа:

Задание 1. Укажите, что является первопричиной коррозии металлов: - агрессивность среды; - термодинамическая неустойчивость металла в данных условиях; - природа металла; - загрязнение поверхности металла. Выберите правильный вариант.

Задание 2. Коррозия металлоконструкций в водных средах, как правило, наиболее интенсивна в зоне переменного смачивания. Это объясняется: - механическими воздействиями плавающих предметов; - влиянием слоя нефтепродуктов на поверхность воды; - повышенным содержанием кислорода; - недостаточной аэрацией. Выберите правильный вариант.

Задание 3. Принцип защиты металла от коррозии путем применения ЛКП основан на: - изменении свойств металла; - изменении свойств среды; - изменении характера взаимодействия металла со средой; - изменении условий эксплуатации. Выберите правильный вариант.

Правильные ответы:

- – 2

- – 3

- – 3

Задание на установление соответствия:

Задание 13. Степени подготовки ранее покрытой стальной основы после локального удаления прежних покрытий по ИСО 8501-2 имеют специальные буквенные обозначения. Соотнесите наименование из левой колонки с обозначением из правой колонки. Каждый элемент из правой колонки может быть использован один раз. Наименование; Обозначение. 1. Локальная струйная очистка ранее покрытых поверхностей; Р Ма. 2. Местная очистка ручным и механическим инструментом поверхностей, ранее подвергнутых окраске; P Sa. 3. Локальное машинное шлифование ранее покрытых поверхностей (например, диском с наждачной бумагой); Р St.

Правильный ответ:

| 1 | P Sa |
| --- | --- |
| 2 | Р St |
| 3 | Р Ма |

Задание на установление последовательности:

Задание 1.	Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» устанавливает, что в Российской Федерации действуют следующие нормативно-правовые и нормативные документы:

а) национальные стандарты;

б) стандарты организаций;

в) своды правил;

г) технические регламенты.

Расставьте указанные документы в виде последовательности по степени приоритетности (в порядке убывания) в Российской Федерации.

Правильный ответ:

| г | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- |

Задание с открытым ответом (задача):

Задача:

Определить толщину сухой пленки (ТСП) краски, если толщина мокрой пленки (ТМП) составляет 240 мкм. Объемная доля нелетучих веществ данного лакокрасочного материала составляет 60%.

Решение ТСП  ≈ 145 мкм

Общая информация по Теоретической части экзамена

Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 46 заданий,

в том числе:

-  с выбором ответа: 41;

- на установление последовательности: 1;

- на установление соответствия: 2;

-  с открытым ответом (задача): 2.

Время выполнения теоретической части профессионального экзамена: 4 часа.

Положительное решение о допуске к практической части профессионального экзамена принимается в случае получения соискателем не менее 34 баллов (правильное выполнение 34 заданий теоретической части экзамена или 75 % от общего числа).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Практическое задание 4.

Трудовая функция: Контроль и приемка скрытых работ по подготовке поверхности перед нанесением систем защитных покрытий.

Трудовые действия:

- Контроль качества подготовки поверхности;

- Оценка шероховатости поверхности после абразивоструйной очистки;

- Приемка скрытых работ в соответствии с требованиями технических условий и государственных стандартов.

Задание: Произвести оценку шероховатости поверхности после абразивоструйной очистки с применением компараторов в соответствии с ISO 8503-1.

| № п/п | № пластины | Дата | Время | Тип примененного компаратора | Степень шероховатости поверхности по ISO 8503-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Условия выполнения задания

- Место выполнения задания: учебное помещение;

- Максимальное время выполнения задания: 30 мин;

- Вы можете использовать:

- увеличительное стекло с 10-кратным увеличением;

- компаратор типа G (Grit);

- компаратор типа S (Shot);

- стандарты ISO 8503-1, ISO 8503-2.

Критерии оценки

Соответствие состава, полноты и последовательности действий при выполнении практического задания требованиям нормативно-технической документации и эталонным описаниям.

Соответствие конечного результата выполнения практического задания требованиям нормативно-технической документации и эталонным описаниям.

Соответствие документального оформления результата выполнения практического задания (заполнения протокола) требованиям нормативно-технической документации и эталонным описаниям.

Полное, последовательное и безошибочное выполнение каждого практического задания оценивается в 3 балла.

Из суммарной оценки выполнения каждого практического задания 
вычитается 1 балл за:

- неполное описание или нарушение последовательности действий при выполнении практического задания;

- несоответствие конечного результата выполнения практического задания тестовым образцам или фотографиям и эталонным описаниям;

- несоответствие документального оформления результата выполнения практического задания (заполнения протокола) требованиям нормативно-технической документации и эталонным описаниям.

Общая информация по Теоретической части экзамена

Практическая часть профессионального экзамена состоит из 12 заданий,

Время выполнения практической части экзамена: 4 часа.

Максимально возможное количество баллов за практическую часть профессионального  экзамена составляет 36 баллов.

Положительное решение о соответствии квалификации положениям профессионального стандарта по специальности «Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и сооружений опасных производственных объектов» принимается при получении соискателем за практическую часть экзамена не менее 27 баллов (75 % от максимально возможного).

Если выполнение хотя бы одного практического задания оценивается 
в 0 баллов, квалификация положительной оценки не получает.

Практическая часть экзамена может быть повторена 3 раза в течение 1 года со дня успешной сдачи теоретической части экзамена.

В случае, если практическая часть экзамена трижды оценивается отрицательно, результаты теоретической части экзамена аннулируются.

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Контролер качества материалов и системам защитных покрытий опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли, 4 уровень квалификации» принимается если:

- на теоретической части профессионального экзамена правильно выполнено не менее 75% заданий (даны правильные ответы на 34 и более вопросов);

-  на практической части соискателем получено не менее 27 баллов (75 % от максимально возможного).